## 附件2:

## 2021年水泥产品能力验证方案

一、实施单位和项目

本次水泥产品能力验证的技术实施单位是山东省产品质量检验研究院（以下简称“省质检院”），由其负责样品的制备和发放，并分析汇总检测结果。本次水泥产品检验能力验证项目为密度、比表面积、80μm方孔筛筛余、3d强度、凝结时间、三氧化硫、氯离子。

二、参加单位

检验检测机构中，已通过资质认定，具备水泥产品GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法  筛析法》、GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法  勃氏法》、GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》、GB/T 208－2014《水泥密度测定方法》和GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》检测能力的，必须参加本次能力验证。一家机构若有两个及以上检验检测地址，其具备相应能力的分地址，都必须分别参加；其他检验检测机构根据实际情况自愿参加。

三、时间安排

参加本次能力验证的检验检测机构（以下简称“参试机构”）请于8月31日前通过微信扫描下方报名二维码报名，注意填写信息准确，提交完毕后需要修改的请联系省质检院，避免重复提交。

选择“自取”样品的参试机构请于2021年9月10日至9月17日携带《2021年水泥产品检验能力验证报名表》（附件2-2）原件（加盖公章）到省质检院水泥质量检验研究所（济南市市中区南辛庄西路276号）1楼业务科领取样品，参试机构确认样品状态后，请填写《2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函》（附件2-3），如有不良情况，请当场联系解决。

选择“邮寄”样品的参试机构请于该时间段注意查收顺丰快递寄出的验证样品，如若收到样品有不良情况，请在收到样品24h内及时与省质检院水泥质量检验研究所联系解决，如若截至9月17日仍未收到样品，请及时与省质检院水泥质量检验研究所联系解决。

检测结果须于领样后四日内（以领样当天24:00开始计时），扫描结果报送二维码上报省质检院水泥质量检验研究所，同时将加盖单位公章并签字后的结果报告单、原始记录等以快递方式报送省质检院水泥质量检验研究所，并在信封上注明“2021年水泥产品能力验证”字样。选择“邮寄”样品的参试机构需同时寄回《2021年水泥产检验能力验证报名表》（附件2-2）原件（加盖公章）、《2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函》（附件2-3）。

省质检院水泥质量检验研究所须于 2021年10月30日前完成检测结果的统计和汇总分析，编写能力验证结果报告，并报省市场监管局认证认可处。

报名二维码：

四、工作要求

为保证检验要求统一和检测结果的可比性，各参加检验检测机构必须严格按照《2021年水泥产品检验能力验证须知》(附件2-1)和《2021年水泥产品检验能力验证作业指导书》（附件2-4）的要求进行检测，并认真填写《2021年水泥产品检验能力验证结果报告单》（附件2-5），检测结果报告单的信息必须齐全，并按时上报。对上报结果不符合要求和过期不报的单位，其能力验证的结果均视为不合格。

联系人：吴昊泽、潘红

电  话：0531－82343170

地  址：济南市市中区南辛庄西路276号

山东省产品质量检验研究院

邮  编：250022

附件:

2-1．2021年水泥产品检验能力验证须知

2-2．2021年水泥产品检验能力验证报名表

2-3．2021年水泥产品检验能力验证样品收到确认函

2-4．2021年水泥产品检验能力验证作业指导书

2-5．2021年水泥产品检验能力验证结果报告单

附件2-1

2021年水泥产品检验能力验证须知

1、本次能力验证检验项目：密度、比表面积、80μm方孔筛筛余、3d强度、凝结时间、三氧化硫、氯离子。上报的材料为：结果报告单、和原始记录等。

2、选择“自取”样品的参试机构务必于2021年9月10日至9月17日到山东省产品质量检验研究院水泥质量检验研究所业务科（济南市市中区南辛庄西路276号）领取样品，领取样品同时填写《2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函》（附件2-3）；选择“邮寄”样品的参试机构请于该时间段注意查收顺丰物流寄出的验证样品，如若收到样品有不良情况，请在收到样品24h内及时与省质检院水泥质量检验研究所联系解决，如若截至9月17日仍未收到样品，请及时与山东省产品质量检验研究院水泥质量检验研究所联系。

3、凡必须参加能力验证的检验检测机构不缴纳参试费用，自愿参加的机构需缴纳样品制备成本费300元。

银行账号信息如下：

账户名称：山东省产品质量检验研究院

开 户 行：中国工商银行济南趵突泉支行

帐    号：1602023919200058001

行    号：102451002395

用    途：请注明 “山东省2021年水泥产品检验能力验证”

4、能力验证技术实施单位联系方式：

通讯地址：济南市市中区南辛庄西路276号

山东省产品质量检验研究院

联 系 人：吴昊泽、 潘红

电    话：0531－82639760、82343170

传    真：0531－82343177

邮    编：250022

附件2-2

2021年水泥产品检验能力验证报名表

| 检验检测机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质认定证书号 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系人 |  |
| 办公电话 |  | 联系人手机 |  |
| 工作邮箱 |  | 邮政编码 |  |
| 参加能力验证项目 | £ 密度 £ 比表面积 £ 80μm方孔筛筛余 £ 3d强度、£ 凝结时间、£ 三氧化硫、£ 氯离子 |  |  |
| 说明: 1、整个验证过程中请勿随意更换联系人，若必须更换请及时告知实施单位。 2. 检验检测机构应按照指定的时间和地点领取样品，及时按要求上报检验结果。 3．已通过实验室资质认定的机构必须参加，不得无故退出本次能力验证。 检验检测机构负责人签名： 年 月 日 (单位盖章) |  |  |  |

注：选择“自取”样品参试机构请领样时将该表（盖章并签名）交至省质检院；选择“邮寄”样品参试机构请将该表（盖章并签名）随同检测报告单、原始记录、样品确认函一并寄回。

附件2-3

2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函

检验检测机构名称：

检验检测机构代码：

收到样品日期：                 样品数量：         份

样品编号：

收到样品状态（是否有破损）：□ 有  □无

如有破损或其他情况，请描述：

收到的能力验证材料（请逐一列明）：

1、2021年水泥产品检验能力验证报名表               □

2、2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函       □

3、2021年水泥产品检验能力验证参试指导书           □

接收人签名：

年    月    日

附件2-4

2021年水泥产品检验能力验证作业指导书

各参加检验检测机构：

贵机构的代码为        ，在以后的联系和结果报告等所有文件中均使用该代码。贵实验室参加2021年水泥产品检验能力验证试验的样品，编号为“        ”。

为确保此次能力验证工作的顺利实施，请仔细阅读以下说明：

1、样品说明

1.1本次能力验证计划各参加单位1份测试样品，包括2袋水泥（A、B样各3 kg，样品采用真空包装袋保存）、2个塑料瓶水泥（A、B分析样品各50g）、4袋标准砂。验证项目是：密度、比表面积、80μm方孔筛筛余、3d强度、凝结时间、三氧化硫、氯离子。

1.2各机构在收到样品后，应首先对样品状态进行确认，并填写《2021年水泥产品检验能力验证样品收到确认函》，如发现包装破损或者泄露污染等状况，自取样品的参试机构领样现场联系工作人员解决，邮寄样品的参试机构在收到样品24h内及时与省质检院水泥质量检验研究所联系解决。各单位须及时将样品带回实验室，应注意保护样品在运输中不受损坏，样品应于清洁阴凉处保存，使用前应恒温至20℃，样品打开后一次性使用，使用过程中应严格防止污染。

2、检测方法说明

2.1本次能力验证要求各参加单位按照国家标准

GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法  筛析法》

GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》

GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法  勃氏法》

GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》

GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》，按照国家标准相应要求进行检测。

2.2 参加单位请在结果报告单中注明所采用的标准物质号及所使用的主要仪器。

3、结果报告

3.1 检测结果等相关信息填至《2021年水泥产品检验能力验证结果报告单》（附件2-5）中，凝结时间精确至1，比表面积、80μm方孔筛筛余、3d强度精确至0.1；密度、三氧化硫精确至0.01，氯离子精确至0.001。每份样品的A、B样各重复测试2次，取平均值。

3.2 参加本次能力验证的机构必须采用有效期内的有证标准物质。上报检验结果的同时，应报告有关测试过程的原始记录。本次能力验证不接受无原始记录的结果。

3.3 请各参加单位于领样后四日内通过扫描本文末结果报送二维码上报结果，同时认真填写《2021年水泥产品检验能力验证结果报告单》（附件2-5），签字盖章后将报告单、相关原始记录{包括图谱（若有）}以快递方式邮寄至省质检院水泥所，并在信封注明“2021年水泥产品能力验证”。选择“邮寄”样品的参试机构需同时邮寄《2021年水泥产检验能力验证报名表》（附件2-2）原件（加盖公章）、《2021年水泥产品检验能力验证收到样品确认函》（附件2-3）。如未按规定时间上报结果，未寄送原始记录者，或者发现原始记录与报告单不符者，将不参加数据统计，并上报省市场监管局。

4、统计

本次能力验证对机构的检测结果采用稳健统计技术处理，采用中位值估计样本总体的均值，采用标准化四分位距度量样本数据的分散程度，减少极端结果对平均值和标准偏差的影响。

5、注意事项

在本次能力验证过程中，承担单位将对各参加机构的相关信息保密，在结果报告中，各单位均以代码表示。

6、联系方式：

样品测试过程中如有疑问，请随时与省质检院水泥所联系。

联 系 人：吴昊泽、潘红、石东华

电    话：0531－82343170

结果报送二维码(非报名二维码)：

附件2-5

2021年水泥产品检验能力验证结果报告单

检验检测机构名称：                    机构代码：

样品接收日期：2021年  月   日         结果报告日期：2021年  月   日

样品编号：                            □ A样    □ B样

| 检验项目 |  | 使用标准 物质编号 | 主要 仪器 | 检测结果 |  |  | 检测方法 （条款号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平行1 | 平行2 | 平均值 |  |
| 三氧化硫（%） （精确到0.01） |  |  |  |  |  |  | GB/T 176-2017 条款： |
| 氯离子（%） （精确到0.001） |  |  |  |  |  |  | GB/T 176-2017 条款： |
| 密度（g/cm3） （精确到0.01） |  |  |  |  |  |  | GB/T 208-2014 |
| 比表面积（m2/kg） （精确到0.1） |  |  |  |  |  |  | GB/T 8074-2008 |
| 80μm方孔筛筛余（%） （精确到0.1） |  |  |  |  |  |  | GB/T 1345-2005 |
| 凝结时间（min） （精确到1） | 初凝 |  |  |  |  |  | GB/T 1346-2011 |
|  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |
| 3d强度（MPa） （精确到0.1） |  |  |  |  |  |  | GB/T 17671-1999 |
| 注： 1、三氧化硫、氯离子需在“检测方法（条款号）”一列中标注使用的GB/T 176-2017的条款号（或检验方法） 2、本报告单需与检测原始记录同时报送，原始记录的内容和格式应包括平行测定及符合贵实验室质量控制的要求。 3、机构代码填写本次能力验证赋予的代码。 4、各实验室于领样后四天内（以领样当天24:00计）将结果通过附件2-4中二维码上报至省质检院，并将该报告单和相关原始记录，以特快专递方式邮寄到省质检院，并在信封注明“2021年水泥产品能力验证”，时间以当寄出时间为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                 审核：             批准：

检验检测机构负责人（签字）：               日期：              (单位盖章)